## Slide 1: Langzeitstabile kalte Elektronenemitter für den Einsatz in kryogener Vakuummesstechnik im SIS100 bei FAIR
Helmut F. Schlaak, Johannes Bieker
Institut für Elektromechanische Konstruktionen (EMK)
KfB-Workshop
31.08.2017

## Slide 2: Stand der Technik Vakuummesstechnik an Teilchenbeschleunigern
Ziel: UHV-Messgerät für den Einsatz in kryogenen Vakuumabschnitten im Beschleuniger SIS100 am FAIR (82% der gesamten Strahlführung)
Bayard-Alpert-Vakuummeter nicht geeignet
  Hohe Wärmeabstrahlung
  Störung des thermischen Gleichgewichts
  Thermisches Ausgasen der Kathode und umliegender Oberflächen
Kein tieftemperaturtaugliches UHV-Messgerät erhältlich (bisher Verzicht auf Vakuum- messtechnik in diesen Bereichen)
dynamische Vakuumeffekte im Betrieb des SIS100 erfordern jedoch ein Monitoring der Druckverhältnisse in den kryogenen Bereichen
Ansatz: Feldemission statt Glühemission
[1]
p < 1∙10-12 mbar, T = 5…15 K
Notes: Penning Vakuummeter beinhalten ebenfalls kalte Kathoden, aber Penning-Vakuummeter sind nicht für UHV geeignet! Außerdem zusätzliches Magnetfeld, schlechte Genauigkeit und Instabilität (siehe Fibel der Vakuum Druckmessung, VACOM)

## Slide 3: Stand der Forschung Kalte Kathoden in Extraktoren
Senkt Temperatureintrag erheblich
Marcel Lotz, GSI
Carbon-Nanotubes
(CNTs)
FE-Kathode
Extraktions- gitter

## Slide 4: Feldemitterherstellung am Institut EMK
Kontrolle über
Emitterdichte, -geometrie und -material
Elektrodengeometrie und -größe
Goldkonen, 106 Konen/cm²
Erste Messungen sehr vielversprechend (stabil 14,7 µA bei 470 V)

## Slide 5: Vision für das Projekt
Robuste und kompakte on-chip Elektronenquelle (Feldemitter + Extraktionsgitter)
Langzeitstabile Emissionsströme (im Bereich von 200 µA) bei moderaten Extraktionsspannungen (500 V) (Chipoberfläche < 1 cm²)
Elektronische Regelstrecke (PI-Regler) zur Emissionsstromstabilisierung